Załącznik nr 7

do Zarządzenia Rektora nr 10/12

z dnia 21 lutego 2012r.

KARTA  MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

| Kod modułu |  |
| --- | --- |
| Nazwa modułu | Technologia betonu |
| Nazwa modułu w języku angielskim | Technology of concrete |
| Obowiązuje od roku akademickiego | 2017/2018 |

- USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

| Kierunek studiów | budownictwo |
| --- | --- |
| Poziom kształcenia | I stopień (I stopień / II stopień) |
| Profil studiów | ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) |
| Forma i tryb prowadzenia studiów | stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) |
| Specjalność |  |
| Jednostka prowadząca moduł | Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa |
| Koordynator modułu | dr hab. inż. Wojciech Piasta, prof. PŚk |
| Zatwierdził: | Prof. dr hab. inż. Marek Iwański |

- Ogólna charakterystyka przedmiotu

| Przynależność do grupy/bloku przedmiotów | kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) |
| --- | --- |
| Status modułu | obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) |
| Język prowadzenia zajęć | język polski |
| Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr | semestr III |
| Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku akademickim | semestr zimowy (semestr zimowy / letni) |
| Wymagania wstępne | (kody modułów / nazwy modułów) |
| Egzamin | nie (tak / nie) |
| Liczba punktów ECTS | 3 |

| Forma prowadzenia zajęć | wykład | ćwiczenia | laboratorium | projekt | inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w semestrze | 15 |  | 30 |  |  |

- Efekty kształcenia i metody sprawdzania efektów kształcenia

| Cel modułu | Celem modułu jest poznanie składników do betonu, metod projektowania składu mieszanki betonowej, właściwości mieszanki i betonu, zależności właściwości i trwałości od składu jakościowego i ilościowego oraz nabycie umiejętności teoretyczno-doświadczalnego projektowania składu mieszaki i oceny jakości świeżego i stwardniałego betonu. |
| --- | --- |

| Symbol efektu | Efekty kształcenia | Forma prowadzenia zajęć (w/ć/l/p/inne) | odniesienie do efektów kierunkowych | odniesienie do efektów obszarowych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W_01 | Zna podstawowe normy oraz wytyczne dotyczące wymagań wobec betonu, Zdobył wiedzę z podstawowych pojęć, określeń i celów w technologii i właściwościach betonu Ma ogólną wiedzę na temat charakterystyki nowoczesnych i specjalnych mieszanek i betonów | w/l | B_W08 B_W18 | T1A_W02; T1A_W03; T1A_W04; T1A_W05; T1A_W07; T1A_W08 |
| W_02 | Zna rodzaje, przeznaczenie i wymagania składników mieszanki betonowej i betonu. Zna podstawowe normy do badań | w/l | B_W18 | T1A_W02; T1A_W03; T1A_W04; T1A_W05; T1A_W07; T1A_W08 |
| W_03. | Zna metody projektowania stosu okruchowego kruszywa i składu mieszanki betonowej. Umie określić stosownie do sytuacji wymagania wobec betonu. Umie przeanalizować wymagania i dobrać, zaprojektować zastosować beton o właściwościach odpowiednich do potrzeb. | w/l | B_W18 | T1A_W02; T1A_W03; T1A_W04; T1A_W05; T1A_W07; T1A_W08 |
| U_01 | Zna właściwości i zasady zachowania się mieszanki betonowej. Umie dobrać właściwe metody badań mieszanki betonowej | w/l | B_U24 | T1A_U03; T1A_U05; T1A_U08; T1A_U09; T1A_U13; T1A_U14; T1A_U15; T1A_U16 |
| U_02 | Zna podstawowe właściwości betonu. Zna występujące zależności właściwości od czynników wpływu. | w/l | B_U24 | T1A_U03; T1A_U05; T1A_U08; T1A_U09; T1A_U13; T1A_U14; T1A_U15; T1A_U16 |
| U_03 | Zna zagadnienie trwałości. Umie przeprowadzić techniczne badania kontrolne i przeanalizować uzyskane wyniki i dokonać weryfikacji normowej betonu | w/l | B_U24 | T1A_U03; T1A_U05; T1A_U08; T1A_U09; T1A_U13; T1A_U14; T1A_U15; T1A_U16 |
| K_01 | Potrafi pracować samodzielnie i w zespole. | w/l | B_K01 | T1A_K01; T1A_K03; T1A_K04 |
| K_02 | Poprawnie formułuje wnioski. | w/l | B_K04 | T1A_K01; T1A_K07 |
| K_03 | Jest świadomy odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy. | w/l | B_K02 B_K05 | T1A_K02; T1A_K05; T1A_K07 |

Treści kształcenia:

- Treści kształcenia w zakresie wykładu

| Nr wykładu | Treści kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podstawowe pojęcia, określenia i definicje z zakresu technologii betonu. Normowe klasy mieszanki betonowej i betonu. | W_01 U_01 |
| 2 | Składniki do betonu. | W_01 U_01 |
| 3 | Metody projektowania składu mieszanek betonowych | W_02 U_02 |
| 4 | Właściwości i rodzaje badań mieszanek betonowych | W_03 U_03 |
| 5 | Właściwości chemiczne i fizyczne betonu. Mikrostruktura betonu. | W_01 U_01 |
| 6 | Właściwości wytrzymałościowo-odkształceniowe. Właściwości użytkowe. | W_01 U_01 |
| 7 | Trwałość betonu | W_01 U_01 |
| 8 | Betony wysokowartościowe i samozagęszczalne. Betony specjalne | W_01 U_01 |

- Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń

- Treści kształcenia w zakresie zadań laboratoryjnych

| Nr zajęć lab. | Treści kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Normy do badań składników, mieszanek betonowych i betonu. Badania normowe konieczne do zaprojektowania składu mieszanki betonowej | W_01 U_01 K_01 K_03 |
| 2 | Laboratoryjne badanie właściwości geometrycznych, analiza wyników | W_03 U_03 K_01 K_02 K_03 |
| 3 | Określenie wodożądności kruszywa grubego i drobnego | W_03 U_03 K_01 K_03 |
| 4 | Laboratoryjne i obliczeniowe wyznaczenie optymalnego składu ziarnowego kruszywa grubego | W_03 U_03 K_01 K_03 |
| 5 | Zaprojektowanie mieszanki kruszywowej z wykorzystaniem wyników badań.. Wyznaczenie punktu piaskowego | W_02 U_02 K_01 K_02 K_03 |
| 6 | Zaprojektowanie składu mieszanki betonowej z wykorzystaniem wyników badań. | W_02 U_02 K_01 K_02 K_03 |
| 7 | Zaprojektowanie składu mieszanki betonowej z dodatkiem mineralnym i domieszką chemiczną | W_02 U_02 K_01 K_03 |
| 8 | Wykonanie próbnej mieszanki betonowej. Laboratoryjne badanie konsystencji, gęstości i zawartości powietrza w mieszance Formowanie prób do badań właściwości betonu | W_03 U_03 K_01 K_03 |
| 9 | Metody badań stwardniałego betonu | W_03 U_03 K_01 K_03 |
| 10 | Badanie wytrzymałości wykonanego betonu metodą sklerometryczną i analiza wyników badań | W_03 U_03 K_01 K_03 |
| 11 | Badanie wytrzymałości wykonanego betonu metodą ultradźwiękową i analiza wyników badań | W_03 U_03 K_01 K_03 |
| 12 | Badanie współczynników sprężystości i odkształcalności poprzecznej | W_03 U_03 K_01 K_03 |
| 13 | Badanie i analiza wyników badań wytrzymałości na ściskanie i określenie klasy betonu | W_03 U_03 K_01 K_03 |
| 14 | Korekta składu mieszanki betonowej. Ocena przewidująca trwałość i klasę ekspozycji betonu. | W_02 U_02 K_01 K_02 K_03 |

- Charakterystyka zadań projektowych

- Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych

Metody sprawdzania efektów kształcenia

| Symbol efektu | Metody sprawdzania efektów kształcenia (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) |
| --- | --- |
| W_01 | Projekt, kolokwium |
| W_02 | Projekt, kolokwium |
| W_03 | Projekt, kolokwium |
| U_01 | Projekt, kolokwium |
| U_02 | Projekt, kolokwium |
| U_03 | Projekt, kolokwium |
| K_01 | Projekt, kolokwium |
| K_02 | Projekt, kolokwium |
| K_03 | Projekt, kolokwium |

- Nakład pracy studenta

| Bilans punktów ECTS |
| --- |
|  | Rodzaj aktywności | obciążenie studenta |
| 1 | Udział w wykładach | 15 |
| 2 | Udział w ćwiczeniach |  |
| 3 | Udział w laboratoriach | 30 |
| 4 | Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) | 3 |
| 5 | Udział w zajęciach projektowych |  |
| 6 | Konsultacje projektowe | 2 |
| 7 | Udział w egzaminie |  |
| 8 |  |  |
| 9 | Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego | 50 (suma) |
| 10 | Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) | 2 |
| 11 | Samodzielne studiowanie tematyki wykładów | 5 |
| 12 | Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń |  |
| 13 | Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów | 5 |
| 14 | Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów | 5 |
| 15 | Wykonanie sprawozdań |  |
| 15 | Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium |  |
| 17 | Wykonanie projektu lub dokumentacji | 10 |
| 18 | Przygotowanie do egzaminu |  |
| 19 |  |  |
| 20 | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta | 25 (suma) |
| 21 | Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) | 1 |
| 22 | Sumaryczne obciążenie pracą studenta | 75 |
| 23 | Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta | 3 |
| 24 | Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi | 50 |
| 25 | Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta | 2 |

- Literatura

| Wykaz literatury | Neville A.. Właściwości betonu Polski Cement, Kraków 2000 Jamrozy Z. Beton i jego technologie, PWN Kraków 2003 Śliwiński J., Beton zwykły, Polski Cement, Kraków 1999 Rusin Z., Technologia betonów mrozoodpornych, Polski Cement, Kraków 2002 Peukert S. Cementy powszechnego użytku i specjalne, Polski Cement. Piasta J., Piasta W.G., Beton zwykły, Arkady, Warszawa 1994. Piasta J., Technologia betonów z kruszyw łamanych, Arkady, Warszawa 1974 Piasta J., Piasta W.G.,.Budownictwo ogólne tom I, rozdz. VI Arkady, Warszawa 2005 Normy związane z tematem zajęć |
| --- | --- |
| Witryna WWW modułu/przedmiotu |  |