Załącznik nr 7

do Zarządzenia Rektora nr 10/12

z dnia 21 lutego 2012r.

KARTA  MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

| Kod modułu |  |
| --- | --- |
| Nazwa modułu | Materiały Budowlane |
| Nazwa modułu w języku angielskim | Building Materials |
| Obowiązuje od roku akademickiego | 2017/2018 |

- USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

| Kierunek studiów | Architektura |
| --- | --- |
| Poziom kształcenia | I stopień |
| Profil studiów | Ogólnoakademicki |
| Forma i tryb prowadzenia studiów | Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) |
| Specjalność |  |
| Jednostka prowadząca moduł | Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa |
| Koordynator modułu | Prof. dr hab. inż. Zbigniew Rusin |
| Zatwierdził: | Prof. dr hab. inż. Marek Iwański |

- Ogólna charakterystyka przedmiotu

| Przynależność do grupy/bloku przedmiotów | Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) |
| --- | --- |
| Status modułu | Obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) |
| Język prowadzenia zajęć | Język polski |
| Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr | Semestr I |
| Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku akademickim | Semestr zimowy (semestr zimowy / letni) |
| Wymagania wstępne | (kody modułów / nazwy modułów) |
| Egzamin | nie (tak / nie) |
| Liczba punktów ECTS | 3 |

| Forma prowadzenia zajęć | wykład | ćwiczenia | laboratorium | projekt | inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w semestrze | 15 |  | 30 |  |  |

- Efekty kształcenia i metody sprawdzania efektów kształcenia

| Cel modułu | Nabycie wiedzy ogólnej o materiałach budowlanych, w tym technicznych, zdrowotnych, ekonomicznych oraz społecznych uwarunkowaniach ich stosowania, oraz umiejętności ich oceny i doboru z uwzględnieniem wymagań sformułowanych w przepisach normowych i stosownych zaleceniach. |
| --- | --- |

| Symbol efektu | Efekty kształcenia | Forma prowadzenia zajęć (w/ć/l/p/inne) | odniesienie do efektów kierunkowych | odniesienie do efektów obszarowych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W_01 | Zna podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne materiałów budowlanych. | w/l | A_W08 | T1A_W01 T1A_W02 |
| W_02 | Ma wiedzę ogólną o specyfice i zakresie zastosowania różnych materiałów budowlanych. | w/l | A_W08 | T1A_W01 T1A_W05 T1A_W07 |
| U_01 | Potrafi wykonać prostsze testy laboratoryjne służące ocenie i właściwemu doborowi materiałów budowlanych i odnieść ich rezultaty do stosownych wymagań technicznych. | l | A_U07 A_U08 | T1A_U08 T1A_U14 T1A_U15 |
| U_02 | Potrafi przygotować w języku polskim sprawozdanie z wykonanych badań zarówno w formie pisemnego sprawozdania i prezentacji ustnej | l | A_U15 | T1A_U03 T1A_U04 T1A_U05 |
| K_01 | Potrafi pracować indywidualnie i współpracować w zespole nad wyznaczonym zadaniem. | l | A_K01 | T1A_K01 T1A_K03 T1A_K04 |
| K_02 | Rozumie znaczenie odpowiedzialności za rzetelność przedstawianych wyników badań i ich interpretacji | l | A_K02 | T1A_K02 T1A_K05 T1A_K07 |
| K_03 | Potrafi jasno formułować wnioski z badań. Jest komunikatywny w prezentacjach multimedialnych. | l | A_K04 | T1A_K01 T1A_K07 |
| K_04 | Rozumie znaczenie warunków BHP w laboratorium. | l | A_K05 | T1A_K02 T1A_K04 |

Treści kształcenia:

- Treści kształcenia w zakresie wykładu

| Nr wykładu | Treści kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ogólna klasyfikacja materiałów budowlanych w ujęciu historycznym i współczesnym, wymagania techniczne i ich odniesienie do dokumentów normowych i zaleceń technicznych, Podstawowe właściwości fizyczne materiałów i ich interpretacja praktyczna (gęstość, gęstość objętościowa, szczelność, porowatość), radioaktywność. | W_01 W_02 U_01 |
| 2 | Woda i jej wpływ na uwarunkowania produkcyjne i trwałość użytkową materiałów (właściwości wody, formy przemieszczania i retencji w materiałach porowatych, znaczenie ciśnienia kapilarnego, skurcz plastyczny). | W_01 W_02 U_01 |
| 3 | Właściwości cieplne (pojemność cieplna, współczynnik przenikania ciepła, odkształcalność cieplna, wpływ temperatury na zmianę właściwości). | W_01 W_02 U_01 |
| 4 | Właściwości mechaniczne (wytrzymałość, odkształcalność, twardość, ścieralność, odporność na uderzenie, pełzanie i relaksacja), skały i minerały. | W_01 W_02 U_01 |
| 5 | Wykorzystanie surowca kamiennego w budownictwie, spoiwa mineralne (wapno, gips, cement – zakres zastosowań), materiały i wyroby ceramiczne. | W_02 U_01 |
| 6 | Drewno i wyroby z drewna, szkło (produkcja i zastosowania), materiały bitumiczne, | W_02 U_01 |
| 7 | Metale i ich zastosowanie, farby i lakiery, materiały wykończeniowe i izolacyjne. | W_02 U_01 |
| 8 | Kolokwium | W_01 W_02 |

- Treści kształcenia w zakresie zadań laboratoryjnych

| Nr zajęć lab. | Treści kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wprowadzenie do ćwiczeń laboratoryjnych. Cel i zakres przedmiotu. Zagadnienia dotyczące BHP. | K_04 |
| 2 | Ćwiczenie 1 – Identyfikacja materiałów budowlanych. Identyfikacja i klasyfikacja wybranych materiałów budowlanych w zależności od pochodzenia surowca, rodzaju tworzywa, przeznaczenia oraz podział strukturalny . Opis cech i właściwości wybranych materiałów budowlanych | W_01, W_02 U_01, U_02, K_01, K_02, K_03, K_04 |
| 3 | Ćwiczenie 2 – Badanie wybranych cech fizycznych materiałów budowlanych Oznaczenie gęstości za pomocą objętościomierza Le Chatelier’a, oznaczenie gęstości objętościowej (pozornej) metodą bezpośrednią, oznaczenie gęstości objętościowej (pozornej) metodą hydrostatyczną, obliczenie szczelności i porowatości materiału, obliczenie nasiąkliwości wagowej i objętościowej | W_01, W_02 U_01, U_02, K_01, K_02, K_03, K_04 |
| 4 | Ćwiczenie 3 – Badanie cech technicznych spoiw budowlanych. Oznaczenie konsystencji normalnej i czasu wiązania spoiwa gipsowego. Oznaczenie stopnia zmielenia (powierzchni właściwej) cementu. | W_01, W_02 U_01, U_02, K_01, K_02, K_03, K_04 |
| 5 | Ćwiczenie 4 – Badanie wybranych cech technicznych materiałów ceramicznych. Sprawdzanie cech zewnętrznych wybranych ceramicznych materiałów budowlanych i porównanie ich z wymaganiami odpowiednich norm. | W_01, W_02 U_01, U_02, K_01, K_02, K_03, K_04 |
| 6 | Ćwiczenie 5 – Przygotowanie zaprawy cementowej. Przygotowanie dwóch zarobów próbnych zaprawy z domieszką i bez. Badanie konsystencji i gęstości objętościowej przygotowanych zapraw. Zaformowanie próbek. Obliczenie ilości składników w 1 m3 zaprawy. Określenie wpływu domieszki na właściwości zaprawy. | W_01, W_02 U_01, U_02, K_01, K_02, K_03, K_04 |
| 7 | Kolokwium I z zakresu materiału dotyczącego ćwiczeń 1-5 | W_01, W_02 U_01, U_02, K_01, K_02, K_03, |
| 8 | Ćwiczenie 6 – Materiały termoizolacyjne. Badanie współczynnika przewodzenia ciepła (. Obliczenie współczynnika przewodzenia ciepła ( metodą nieustalonego przepływu ciepła dla dwóch wybranych materiałów. Porównanie cech termoizolacyjnych obu zbadanych materiałów. | W_01, W_02 U_01, U_02, K_01, K_02, K_03, K_04 |
| 9 | Ćwiczenie 7 – Badanie wybranych cech technicznych kruszywa. Analiza sitowa trzech kruszyw. Sporządzenie krzywych przesiewu. Oznaczenie gęstości nasypowej kruszywa w stanie luźnym i zagęszczonym. Oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych. Ocena przydatności badanego kruszywa do betonu. | W_01, W_02 U_01, U_02, K_01, K_02, K_03, K_04 |
| 10 | Ćwiczenie 8 – Badanie cech technicznych stwardniałych zapraw. Oznaczenie gęstości objętościowej przygotowanych wcześniej próbek zapraw metodą bezpośrednią. Analiza wytrzymałości na zginanie i ściskanie. Wykonanie podciągania kapilarnego próbek. Porównanie wyników oznaczeń dla zaprawy bez i z domieszką. | W_01, W_02 U_01, U_02, K_01, K_02, K_03, K_04 |
| 11 | Ćwiczenie 9 – Badanie cech technicznych drewna budowlanego. Rozpoznanie gatunków drewna przygotowanych próbek metodą makroskopową. Oznaczenie ich gęstości objętościowej. Analiza wytrzymałości na ściskanie, zginanie i twardości drewna. | W_01, W_02 U_01, U_02, K_01, K_02, K_03, K_04 |
| 12 | Ćwiczenie 10 – Badanie cech technicznych materiałów malarskich. Oznaczenie czasu wypływu wyrobu malarskiego za pomocą kubka wypływowego. Pomiar grubości powłoki lakierowej. Ocena elastyczności powłoki lakierowej przez zginanie. Ocena przyczepności powłoki lakierowej do podłoża metodą siatki nacięć. Ocena odporności powłoki lakierowej na uderzenie (aparat Du Pont’a). | W_01, W_02 U_01, U_02, K_01, K_02, K_03, K_04 |
| 13 | Kolokwium II z zakresu materiału dotyczącego ćwiczeń 6-10. | W_01, W_02 U_01, U_02, K_01, K_02, K_03, |
| 14-15 | Prezentacja (PowerPoint) przygotowanych przez studentów indywidualnych tematów dotyczących wybranych materiałów lub wyrobów budowlanych | W_01, W_02, U_02, K_01; K_03 |

Metody sprawdzania efektów kształcenia

| Symbol efektu | Metody sprawdzania efektów kształcenia (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) |
| --- | --- |
| W_01 | Kolokwium, sprawozdania, prezentacja |
| W_02 | Kolokwium, sprawozdania, prezentacja |
| U_01 | Kolokwium, sprawozdania |
| U_02 | Sprawozdanie, prezentacja |
| K_01 | Sprawozdania, prezentacja |
| K_02 | Kolokwium, sprawozdania |
| K_03 | Kolokwium, sprawozdania, prezentacja |
| K_04 | Kolokwium |

- Nakład pracy studenta

| Bilans punktów ECTS |
| --- |
|  | Rodzaj aktywności | obciążenie studenta |
| 1 | Udział w wykładach | 15 |
| 2 | Udział w ćwiczeniach |  |
| 3 | Udział w laboratoriach | 30 |
| 4 | Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) | 5 |
| 5 | Udział w zajęciach projektowych |  |
| 6 | Konsultacje projektowe |  |
| 7 | Udział w egzaminie |  |
| 8 |  |  |
| 9 | Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego | 50 (suma) |
| 10 | Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) | 2,0 |
| 11 | Samodzielne studiowanie tematyki wykładów |  |
| 12 | Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń |  |
| 13 | Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów | 2 |
| 14 | Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów | 13 |
| 15 | Wykonanie sprawozdań | 15 |
| 15 | Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium |  |
| 17 | Wykonanie projektu lub dokumentacji |  |
| 18 | Przygotowanie do egzaminu |  |
| 19 |  |  |
| 20 | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta | 30 (suma) |
| 21 | Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) | 1,2 |
| 22 | Sumaryczne obciążenie pracą studenta | 80 |
| 23 | Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta | 3 |
| 24 | Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi | 58 |
| 25 | Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta | 2,3 |

- Literatura

| Wykaz literatury | Praca zbiorowa, Budownictwo ogólne, t.1, Materiały i wyroby budowlane, Arkady, Warszawa 2005. Żenczykowski W., Budownictwo ogólne, t.1, Materiały i wyroby budowlane, Arkady, Warszawa 1976. Szymański E., Materiałoznawstwo budowlane z technologią betonu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002. Szymański E., Materiały budowlane, WSiP, Warszawa 2000 Rusin Z. – Technologia betonów mrozoodpornych, Polski Cement, Kraków 2002 Neville A.M. – Właściwości betonu, Polski Cement, Kraków 2000 Łukowski P., Domieszki do zapraw i betonów, Polski Cement, Kraków 2003. Kurdowski W., Chemia cementu. PWN, Warszawa 2010. Nowak Ł., Materiały budowlane: Ćwiczenia laboratoryjne. Materiały pomocnicze i informacyjne Nr 171, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce 2016. Gantner E., Wrońska Z., Wędrychowski W., Nicewicz S., Materiały budowlane z technologią betonu. Ćwiczenia laboratoryjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000. Polskie Normy. Czasopisma specjalistyczne. |
| --- | --- |
| Witryna WWW modułu/przedmiotu |  |